216 л. 200 л. 30 л. 20 л. 10 л. 5 л. 1 л. кг\*

***ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ***

***Гидротрансмиссионное масло***

***SAE 30***

\* По желанию налив продукта производится в тару клиента

**ЛАКИРИС SAE 30** –Высококачественное масло для гидростатических трансмиссий колесной и гусеничной строительной и сельскохозяйственной техники, где требуется применение продуктов, отвечающих требованиям спецификации Caterpillar TO-4. Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Обладает отличными противоизносными и противозадирными свойствами, что обеспечивает защиту от износа и продление срока службы узлов техники.

# Преимущества

* Предотвращают износ элементов трансмиссий и гидравлических систем.
* Эффективная защита от окисления за счет отборных

базовых масел и специальных присадок.

* Высокая термическая и окислительная стабильность уменьшает образование отложений.
* Стабильная смазочная пленка и наилучшая защита от

износа даже при горячем масле и экстремальных нагрузках.

# Применение

Предназначено для гидросистем и гидростатических приводов, трансмиссий с силовым переключением, гидромеханических и механических коробок передач, бортовых редукторов и главных передач, рулевых и тормозных систем.

# Соответствие требованиям

**API** GL-4, API CF, ZF-TE-ML 03C, 07D, Allison C-4, CAT TO-2,

TO-4, Komatsu KES 07.868.1, Sperry Vickers/Eaton I-280-S, M2950S

|  |
| --- |
| **Типовые характеристики** |
| **Наименование показателей** | **Методы испытания** | **SAE 30** |
| Плотность при 20 °С, кг/м3 | ГОСТ 3900 | 0,87 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 100 |
| Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | ГОСТ 33 | 11,0 |
| Температура вспышки, °С | ГОСТ 4333 | 225 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | -27 |

Типовые характеристики продукта могут варьироваться и не являются спецификацией производителя.

**ООО «ЛАКИРИС»**

РФ, 143981, г. Балашиха

мкр. Кучино, ул. Речная, владение 2

Тел. +7 (495) 788-61-33

E-mail: info@luckyres.ru

ww[w.luckyres.ru](http://www.luckyres.ru/)